## Slide 1: КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КЕРАМИЧЕСКИХ БИОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Томск 2022
Презентация по результатам выполнения выпускной-квалификационной работы
Докладчик: Г.В. Белоус, студент каф. КСУП
Руководитель: А.Н. Пономарев, к.ф-м.н., доцент каф. КСУП
Консультант: А.Е. Резванова, м.н.с. ЛМИиФ ИФПМ СО РАН
Notes: Здравствуйте, вашему вниманию доклад на тему “Моделирование распространения трещин в керамике из гидроксиапатита”

## Slide 2: Актуальность
Пример костно-мышечного заболевания
Отчёт Росстат за 2021 год
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
17 360,5 тыс.
Notes: По данным Росстата за 2021 год, большое количество людей страдает костными заболеваниями, сопровождаемые повреждениями костных тканей. Всё это приводит к необходимости хирургического вмешательства с последующим внедрением имплантатов для реконструкции костных тканей и замещения костных дефектов. Материал такого назначения должен быть биоактивен и биосовместим с костными тканями человека.

## Slide 3: Гидроксиапатит(ГА)
  ГА является основным компонентом кости.
  Основными недостатками имплантата ГА являются их плохая вязкость разрушения и износостойкость.
Различные формы ГА
Пористая ГА керамика
Иерархическая структура человеческой кости
Notes: Так, наиболее перспективным и приоритетным путем создания новых биоматериалов для костных имплантатов является использование гидроксиапатита. Этот материал является схожим по химическому составу с костной тканью. Он является основной минеральной составляющей костей (около 50%) и зубов (около 96% в эмали).
Но основными недостатками имплантата из ГА или покрытий ГА являются их плохая вязкость разрушения и износостойкость.

## Slide 4: Улучшение свойств ГА
Армирование керамики ГА за счёт МУНТ
  Многостенные углеродные нанотрубки(МУНТ) имеют высокую прочность и малые размеры.
  В работе [1] при добавлении МУНТ 0.5 масс.% повысилась прочность и твёрдость керамики ГА, однако трещиностойкость существенно не повысилась.
  Необходимо подобрать оптимальное содержание МУНТ, требуется большее количество образцов.
[1] Barabashko, M. S., Tkachenko, M. V., Neiman, A. A., Ponomarev, A. N., & Rezvanova, A. E. (2020). Variation of Vickers microhardness and compression strength of the bioceramics based on hydroxyapatite by adding the multi-walled carbon nanotubes. Applied Nanoscience, 10(8), P. 2601-2608.
Notes: Механические свойства ГА могут быть улучшены за счёт усиления некоторыми вторичными материалами, например, углеродными нанотрубками (УНТ), имеющие высокую прочность. Группой ученых Института физики прочности и материаловедения СО РАН г.Томска была получена композитная керамика на основе ГА с добавлением многостенных УНТ, которые использовались в качестве упрочняющих добавок. Показано, что добавление нанотрубок в содержании до 0.5 масс.% позволяют повысить прочность и твердость керамики ГА, однако, трещиностойкость повышают незначительно.

## Slide 5: Цель работы
Разработка компьютерной модели керамического материала на основе гидроксиапатита и проведение испытаний механических свойств полученной модели, позволяющей снизить количество проводимых экспериментальных процедур.
Notes: Таким образом, для определения оптимальных прочностных характеристик таких композитов, необходимо создание большего количества образцов с варьированием концентраций нанотрубок. Однако, этот процесс может быть затруднительным с экспериментальной точки зрения. Эффективнее сначала построить модель материала и провести испытания механических свойств полученной модели, которую можно использовать в качестве дополнительного инструмента, позволяющего снизить количество проводимых экспериментальных процедур.
В рамках данной работы построение компьютерной модели керамического материала, состоящего из гидроксиапатитовой матрицы без добавления нанотрубок, а также моделирование процесса разрушения данной керамики, в частности, моделирование распространения трещин под воздействием внешних нагрузок, в зависимости от количества содержащихся пор в образце, так как пористость оказывает влияние на трещиностойкость материала.

## Slide 6: Программная среда Comsol Multiphysics
Моделируйте реальные системы, устройства и процессы с помощью продуктов компании COMSOL:
  Универсальные продукты для численного моделирования на основе передовых методов.
Моделирование полностью сопряженных и отдельных физических процессов.
Полный набор инструментов моделирования, от геометрии до визуализации результатов.
Удобные инструменты создания и доставки приложений для моделирования.
Notes: Моделирование было проведено в программном пакете COMSOL Multiphysics - программное обеспечение (ПО) для анализа конечных элементов, решения и моделирования различных задач физики и мультифизики. В COMSOL анализ реализован с помощью метода конечных элементов (МКЭ). ПО, использующее МКЭ, предоставляет широкий спектр возможностей моделирования для контроля сложности и точности анализа системы. Как правило, чем больше элементов в сетке, тем точнее решение дискретизированной задачи. Таким образом, можно увеличить концентрацию элементов в местах предполагаемой деформации или изгиба, или наоборот, уменьшить количество элементов для уменьшения вычислений.

## Slide 7: Математическая модель
Постановка проблемы
Разбиение тела на КЭ
Определение матрицы жёсткости для каждого КЭ
Сбор матриц жёсткости в глобальную
Получение вторичных переменных
Постобработка и проверка модели
Notes: На следующем шаге механика разрушения твердого тела была реализована в модуле “Механика конструкций”, образец был зафиксирован в пространстве, определены вектор и сила нагрузки. Для вывода полученных результатов был настроен встроенный решатель, в результате расчётов которого получена траектория прохождения трещин в образцах с одной и несколькими порами.

## Slide 8: Построение компьютерной модели керамического материала ГА
Задание структуры образца
Задание материала
Генерация конечно-элементной сетки
Notes: В данной работе была построена 2D модель образца для снижения времени расчетов. Структура образца задана с использованием встроенных инструментов задания геометрии, с помощью которых были определены габариты образца, количество, размер и расположение пор. При построении модели образца была выделена область вдоль предположительной траектории распространения трещин для увеличения концентрации сетки в ней. В модели образца был задан материал Ca5(PO4)3(OH) Calcium hydroxyapatite, взятый из встроенной библиотеки, а для расчетов механических свойств материала были определены модуль Юнга 80 ГПа и коэффициент Пуассона 0.2. Про сетку

## Slide 9: Построение компьютерной модели керамического материала ГА
Настройка решателя
Модуль “Механика конструкций”
Notes: На следующем шаге механика разрушения твердого тела была реализована в модуле “Механика конструкций”, образец был зафиксирован в пространстве, определены вектор и сила нагрузки. Для вывода полученных результатов был настроен встроенный решатель, в результате расчётов которого получена траектория прохождения трещин в образцах с одной и несколькими порами.

## Slide 10: Результаты работы
Траектория прохождения трещин при сжатии
Пористость
5.8%
Пористость
11.2%
Пористость
18.2%
Пористость
26.5%
Notes: Как видно из полученных результатов , траектория трещин проходит через поры в образцах, и, с увеличением пор возрастает количество путей развития трещин. Следовательно, энергия распространения трещины рассеивается, что приводит к увеличению вероятности разрушения материала.

## Slide 11: Результаты работы
Пористость
5.8%
Пористость
11.2%
Пористость
18.2%
Пористость
26.5%
Траектория прохождения трещин при растяжении
Notes: Как видно из полученных результатов , траектория трещин проходит через поры в образцах, и, с увеличением пор возрастает количество путей развития трещин. Следовательно, энергия распространения трещины рассеивается, что приводит к увеличению вероятности разрушения материала.

## Slide 12: Результаты работы
Графики зависимости силы реакции от смещения(слева – сжатие, справа – растяжение)
Notes: Как видно из полученных результатов , траектория трещин проходит через поры в образцах, и, с увеличением пор возрастает количество путей развития трещин. Следовательно, энергия распространения трещины рассеивается, что приводит к увеличению вероятности разрушения материала.

## Slide 13: Результаты работы
Анимация давления в образце при сжатии
5.8%
11.2%
18.2%
26.5%
Notes: Как видно из полученных результатов, траектория трещин проходит через поры в образцах, и, с увеличением пор возрастает количество путей развития трещин. Следовательно, энергия распространения трещины рассеивается, что приводит к увеличению вероятности разрушения материала.

## Slide 14: Результаты работы
5.8%
11.2%
18.2%
26.5%
Анимация давления в образце при растяжении
Notes: Как видно из полученных результатов, траектория трещин проходит через поры в образцах, и, с увеличением пор возрастает количество путей развития трещин. Следовательно, энергия распространения трещины рассеивается, что приводит к увеличению вероятности разрушения материала.

## Slide 15: Сравнительный анализ модели и реальных образцов
Описание образца | Пористость | Прочность на сжатие | Прочность на растяжение
ГА, полученный методом осаждения спечённый при 800°C | 44.0 ± 0.6% | 75 МПа | 3.5 Мпа
Спечённый при 1100°C в атмосфере аргона ГА порошок | 27.5% | 18 МПа | -
Коммерческий ГА, спечённый при температуре 1000°C | - | 40 МПа | -
Коммерческий ГА, спечённый при температуре больше 1000°C | 0% | 80 МПа | -
Каркас из ГА с микропорами диаметром 5.96 нм | 50 ± 0.35% | 110 ± 18.5 МПа | 21.8 ± 2.3 МПа
Каркас из ГА с микропорами диаметром 16.2 нм | 50 ± 0.35% | 70.9 ± 8.8 МПа | 18.6 ± 2.5 МПа
Синтезированный ГА | 0% | 35 МПа | -
Кортикальная кость | 15% – 31% | 88.3–163.8 МПа | 88.9 – 113.8 МПа
Дентин | 2.05% | 250–350 МПа | 51.7 МПа
Эмаль | 1.95% | 95–370 МПа | 10.3 МПа
COMSOL (образец керамики из ГА) | 5.8% | 117.9 МПа | 95.8 Мпа
 | 11.2% | 74.6 МПа | 59.4 МПа
 | 18.2% | 63.8 МПа | 53.5 Мпа
 | 26.5% | 36.7 МПа | 30.8 МПа
Notes: Как видно из полученных результатов, траектория трещин проходит через поры в образцах, и, с увеличением пор возрастает количество путей развития трещин. Следовательно, энергия распространения трещины рассеивается, что приводит к увеличению вероятности разрушения материала.

## Slide 16: Заключение
1. Создана компьютерная 2D модель структуры керамического материала, состоящего из гидроксиапатитовой матрицы.
2. Смоделирован процесс распространения трещин в керамике под воздействием внешних нагрузок.
Результаты данной работы являются первым шагом (предварительным этапом) к моделированию физико-механических свойств двухфазных материалов.
Notes: В ходе проделанной работы была создана компьютерная модель керамического материала состоящего только из гидроксиапатитовой матрицы без добавления МУНТ.
Так же был смоделирован процесс разрушения данной керамики, в частности, моделирование распространения трещин под воздействием внешних нагрузок.
Результаты данной работы являются первым шагом (предварительным этапом) к моделированию физико-механических свойств двухфазных материалов.

## Slide 17
Спасибо за внимание!